声光移频器：数据按步骤处理

数据来自 GitHub 仓库 xinleichen666/tfln-data，目录 dir11/paperB/data。本地副本 D:\tfln\tfln-data。这些文件已经是式 (1) 时间积分的输出。下面九步只做后处理，不再解微分方程。

# 步骤 1  在功率扫描里取移频比最大的点

读入 eff_vs_power.csv。声光和电光各自有一条推动幅度扫描，每一行已经是一次积分加一次频谱投影。这一步在声光列里找出 ηshift 最大的那一行，并读出同一推动幅度下三种叉指馈电的源功率；电光同样处理。

目的：确定理想工作点的推动幅度，并把这个幅度换成源功率。功率不在微分方程里面，是用式 (2) 和电极电路从 δω 换算后写进这张表的。

|  | 声光 | 电光对照 |
| --- | --- | --- |
| 最优点 δω/2π | 0.552 GHz | 0.278 GHz |
| ηshift | 98.35% | 99.60% |
| 绝对效率 | 55.48% | 56.24% |
| 插损 | 2.49 dB | 2.48 dB |
| 载波，相对移频线 | -23.16 dB | -25.97 dB |
| 邵叉指约 50% / 不匹配 Vc=V0 | 6.75 µW | 3.09 mW |
| 理想叉指 / 开路电容 | 3.37 µW | 771.93 µW |
| 10% 叉指 / LC，QL=30 | 33.74 µW | 13.07 µW |
| — / LC，QL=100 | — | 4.78 µW |
| — / 理想电感 | — | 1.23 µW |

声光最优点是 0.552 GHz、移频比 98.35%、源功率 6.75 µW。预印本写成 0.55 GHz、98.3%、6.7 µW。

# 步骤 2  频谱改成相对移频线

读入 results_B.json 里的 spectrum_dB。那里每一阶是相对输入功率的分贝，q = +1 大约是 −2.56 dB，也就是绝对效率 55.5%。这一步用各阶分贝减去 q = +1 的分贝。

目的：预印本的载波和杂散都是相对移频线，不是相对输入。相减之后才能和 −23.2 dB、−21.2 dB、−23.6 dB 对照。各阶功率再求和，就回到移频比和插损。

| 相对移频线 | q=−1 | 载波 | q=+2 | q=−2 | q=+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声光 | -21.20 dB | -23.16 dB | -23.56 dB | -55.69 dB | -54.92 dB |
| 电光 | -30.57 dB | -25.97 dB | -32.01 dB | -63.87 dB | -59.51 dB |

声光：q = −1 为 −21.20 dB，载波 −23.16 dB，q = +2 为 −23.56 dB。电光把最大杂散压到 −30.57 dB。

# 步骤 3  内禀损耗扫描

读入 Q_tolerance.csv。每一行在该 κi 下用 9 个推动幅度取了移频比最大的一个，所以推动幅度跟着损耗重新选过。Qi = 193.4 THz / κi。

目的：分开两件事。移频比在损耗变大时还能保持；绝对效率和插损由腔内损耗决定，会明显变差。

| κi/2π | Qi | ηshift | 绝对效率 | 插损 | 邵叉指功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.00 MHz | 9.67e+06 | 98.37% | 86.54% | 0.56 dB | 8.51 µW |
| 40.00 MHz | 4.84e+06 | 98.48% | 74.82% | 1.19 dB | 7.34 µW |
| 80.75 MHz | 2.40e+06 | 98.24% | 55.01% | 2.52 dB | 6.56 µW |
| 150.00 MHz | 1.29e+06 | 98.38% | 33.39% | 4.69 dB | 6.10 µW |
| 300.00 MHz | 6.45e+05 | 81.55% | 13.94% | 7.67 dB | 6.45 µW |

Qi 从 9.7×10⁶ 降到 1.3×10⁶ 时，移频比仍在 98% 附近，绝对效率从 86.5% 降到 33.4%，插损从 0.56 dB 升到 4.69 dB。Qi = 6.4×10⁵ 时移频比降到 81.5%。所需功率停在 6.1–8.5 µW。邵的工作点 κi/2π = 80.75 MHz 在这张粗网格上是 98.24%、插损 2.52 dB，和步骤 1 的细扫描差在重新选点的步长。

# 步骤 4  声频偏开

读入 RF_detuning.csv。声光列的推动幅度已按 Qm = 2000 的洛伦兹线缩小，半高全宽 3.33 GHz / 2000 = 1.665 MHz；电光列在同一段频偏里保持平的驱动。

目的：给出这颗声谐振器还能用的射频带宽。电光那一列用来说明，同样的光学方程在驱动不被声谐振滤掉时，移频比几乎不动。

| 频偏 | 声光 ηshift | 电光 ηshift |
| --- | --- | --- |
| 0.0 MHz | 98.35% | 99.60% |
| 0.2 MHz | 98.10% | 99.59% |
| 0.4 MHz | 96.71% | 99.59% |
| 0.6 MHz | 93.17% | 99.59% |
| 0.8 MHz | 87.31% | 99.59% |
| 1.0 MHz | 79.83% | 99.59% |
| 1.5 MHz | 59.83% | 99.58% |
| 2.0 MHz | 43.65% | 99.57% |
| 3.0 MHz | 24.37% | 99.56% |
| 5.0 MHz | 9.98% | 99.55% |

声光在 ±0.4 MHz 仍有 96.7%，1 MHz 为 79.8%，2 MHz 为 43.6%，5 MHz 为 10.0%。可用带宽约 1 MHz。电光在 ±5 MHz 内保持 99.6%。

# 步骤 5  叉指效率、Qm 和覆盖系数

IDT_sensitivity.csv 是一条功率曲线：P = P邵 × 0.5 / ηIDT。Qm 按功率正比于 1/Qm，从步骤 1 的 6.75 µW 和 33.74 µW 乘上 2000/Qm。覆盖系数再乘 1/ξ²，用的是 ηIDT = 10%、Qm = 1570 的那一档。

目的：这三个量都不改式 (1) 的光学积分。它们只回答“要推动到步骤 1 那个 δω，源端要准备多少功率”。

| 条件 | 源功率 |
| --- | --- |
| ηIDT = 100% / 50% / 25% / 10%（Qm = 2000） | 3.37 µW / 6.75 µW / 13.50 µW / 33.74 µW |
| ηIDT = 10%，Qm = 3600 / 2000 / 1570 | 18.75 µW / 33.74 µW / 42.98 µW |
| ξ = 0.3 / 0.5 / 1 / 2（10% 叉指，Qm = 1570） | 477.59 µW / 171.93 µW / 42.98 µW / 10.75 µW |

10%、Qm = 1570、ξ = 1 是 43.0 µW。ξ = 0.5 升到 172 µW，ξ = 0.3 升到 478 µW，ξ = 2 降到 10.7 µW。叉指效率低于约 25% 以后，声光功率超过电光 QL = 30 的 13.1 µW。

# 步骤 6  失谐窗口换成温度

读入 tol_scan.csv 里 Delta、dr、eps 三条扫描。从零点向两侧走到 ηshift 降到 0.95 和 0.90 的位置，并在两格之间线性插值。温度用较窄的那一侧：ΔT = Δf / |df/dT|。热光 |df/dT| = f (dn/dT) / ng = 2.809 GHz/K；加上体膨胀后为 5.580 GHz/K。常数取 realistic.py：dn/dT = 3.34×10⁻⁵ /K，α = 1.54×10⁻⁵ /K，neff = 2.14，ng = 2.3，f = 193.4 THz。

目的：积分给出的是频率窗口。锁频和两环温差要用温度来说，所以再除一次热光系数。裂距误差来自缝，不换成温度。

| 扫描 | η≥95% 的区间 | 只算热光 | 加热膨胀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共失谐 Δ | −72.4 到 +54.7 MHz | ±19.5 mK | ±9.8 mK |
| 两环失配 δr | −104 到 +145 MHz | ±36.9 mK | ±18.6 mK |
| 裂距 2µ−Ω | −95.9 到 +52.6 MHz | 不换成温度 | 不换成温度 |
| Δ，η≥90% | −97.2 到 +84.7 MHz | ±30.2 mK | ±15.2 mK |
| δr，η≥90% | −159 到 +195 MHz | ±56.5 mK | ±28.4 mK |

预印本的 ±9.8 mK 和 ±18.6 mK 就是这里“加热膨胀”一列、η≥95% 的较窄侧。窗口内插损仍在 2.5–2.7 dB。

# 步骤 7  一千个样本收成中位数

读入 mc_samples.csv，共 1000 行。这是 realistic.py、种子 1 的抽样：κi 再乘 2，缝的标准差 5 nm，锁频残余 5 mK，射频只能跟着裂距走 ±1 MHz，Qm 固定 2000。每一行的 ηshift、插损、绝对效率已经由式 (1) 算好。这一步取第 10、50、90 百分位，并数有多少样本不低于 90% 和 95%。光纤到光纤那一列是片上绝对效率再乘 10^(−3/10)，两端各 1.5 dB。

目的：单次理想点不能代表做出来的分布。中位数和百分位才是这张表要交给测量计划的数。

| 量 | 第 10 百分位 | 中位数 | 第 90 百分位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ηshift | 82.45% | 94.34% | 97.85% |
| 片上插损 | 3.86 dB | 5.02 dB | 6.12 dB |
| 片上绝对效率 | 21.48% | 28.37% | 38.77% |
| 光纤到光纤 | 10.76% | 14.22% | 19.43% |

不低于 90% 的样本占 73.0%，不低于 95% 的占 44.7%。裂距误差的标准差是 114 MHz，99.2% 的样本超出 ±1 MHz 的射频跟谐范围。

这一版不是预印本第 V 节那次加热器打开的抽样。预印本写的中位 96.4%（91.7%–98.3%，种子 20261114）要求加热器先把 2µ 拉回声频；那个样本表不在本仓库的 data 目录里。本仓库这 1000 行的中位数是 94.3%。

# 步骤 8  传递函数对延迟取最大

读入 H_shift.csv。每个光子带宽有 41 个失谐，实部和虚部是 q = +1 通道的复振幅。光子频谱取 ψ(Δ) ∝ exp(−Δ² / 4σ²)。对延迟 τ 从 −20 ns 到 20 ns 扫描 4001 个点，按式 (3) 计算可见度并留下最大的那个。不滤波的可见度用滤波结果再乘步骤 1 的移频比。

目的：参考光子总可以补一个固定延迟，所以可见度要先对群延迟对齐，再看谱线弯曲还剩多少不可区分度。不滤波时，载波和杂散把可见度压在移频比附近。

| 光子带宽 | 最佳延迟 | 滤波后 1−V | 不滤波 1−V |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 MHz | 1.09 ns | 6.18e-08 | 0.0165 |
| 10 MHz | 1.09 ns | 7.78e-07 | 0.0165 |
| 25 MHz | 1.10 ns | 2.99e-05 | 0.0166 |
| 50 MHz | 1.11 ns | 0.000615 | 0.0171 |
| 100 MHz | 1.10 ns | 0.011 | 0.0273 |
| 200 MHz | 1.02 ns | 0.0921 | 0.107 |

10 MHz、滤波后 1−V = 7.8×10⁻⁷；不滤波 1−V = 1.65×10⁻²。延迟约 1.09 ns，是器件的群延迟。50 MHz 以后滤波可见度开始明显下降。

# 步骤 9  热声子用公式，不用积分

用步骤 1 的邵叉指功率 6.75 µW。γ = Ω/Qm，Qm = 2000，γe/γ = 0.15。相干声子数 Ncoh = 4 γe / γ² × P / (ℏΩ)。热声子数是玻色分布，f = 3.33 GHz。合作率用邵 2019 的 g0/2π = 1.1 kHz，光学全线宽 (γ+κi)/2π = 680.75 MHz，声线宽 Ω/(2π Qm) = 1.665 MHz，C0 = 4 g0² / (κ γm)。

目的：看热声子会不会盖过步骤 2 里大约 1.7% 的残余载波和杂散。这项没有时间序列。

| 温度 | nth | nth / Ncoh | nth C0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 K | 1877 | 1.07e-08 | 8.01e-06 |
| 4 K | 24.5 | 1.40e-10 | 1.05e-07 |
| 10 mK | 1.15e-07 | 6.53e-19 | 4.89e-16 |

Ncoh = 1.754e+11，C0 = 4.270e-09。300 K 时 nth/Ncoh = 1.07×10⁻⁸，nth C0 = 8.0×10⁻⁶，都小于理想点上 1−ηshift ≈ 1.65×10⁻²。

# 这九步和预印本数字的对应

步骤 1 到 6、8、9 算出来的理想点、边带、Q 扫描、1 MHz 带宽、6.7 µW 到 478 µW、±9.8 mK、HOM 和热声子，与预印本第 III、IV、VII 节一致。步骤 7 用的是仓库里实际存放的 1000 行，中位移频比 94.3%；预印本正文的 96.4% 来自后来一次加热器先把裂距拉回的抽样，那份样本不在这个 data 目录中。